Подаци о резервама минералне сировине

1. Подаци о резервама угља

| Лежиште | Билансне резерве, потврђене од надлежног органа Министарства рударства и енергетике | DTE ( kJ/kg ) | Потврђене резерве на дан |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Категорија | Количина ( t ) |  |  |
| Јарандо* | '' В '' | 902.536 | 17.600 | 31.12.2008. год. |
| Тадење* | '' В '' | 326.031 | 20.535 | 31.12.2008. год. |
| Прогорелица | '' В '' | 1.276.271 | 11.351 | 31.12.2005. год. |
| Бајовац | '' А '' | 10.113.992 | 12.415 | 15.04.1980. год. |
|  | '' В '' | 14.130.886 |  |  |
|  | '' С '' | 2.286.104 |  |  |
|  | '' А '' + '' В '' + '' С '' | 26.530.962 |  |  |

*Лежишта каменог угља која су у експлоатацији.

2. Подаци о резервама руде борних минерала

| Билансне геолошке резерве, потврђене од надлежног органа Министарства рударства и енергетике ( t ) | Потврђене резерве на дан |
| --- | --- |
| Рудно тело | Категорија ( t ) | Укупно ( t ) | 31.12.2008. год. |
|  | '' А '' | '' В '' | '' С1 '' |  |  |
| I | 13.301 | 11.238 | 42.031 | 66.570 |  |
| II | - | 7.452 | 61.311 | 68.763 |  |
| I + II | 13.301 | 18.690 | 103.342 | 135.333 |  |

У грађи лежишта Побрђе учествују два минерала:

- колеманит (борит калцијума–Ca2B6O115H2O) и

- хаулит ( боросиликат калцијума – Ca2B5SiO9(OH)5 ).

Просечан квалитет руде бора у лежишту је следећи: B2O3 37,90%, SiO2 6,91%, Fe2O3 0,59%, CaO 26,71% и MgO 2,3%.

3. Подаци о резервама доломита као карбонатне сировине

| Категорија резерви | Билансне геолошке резерве, потврђене од надлежног органа Министарства рударства и енергетике ( t ) | Потврђене резерве на дан |
| --- | --- | --- |
| '' В '' | 18.744.622 | 31.12.2005. год. |
| '' С1'' | 5.997.806. |  |
| '' В '' + ''С1'' | 24.742.428 |  |

Квалитет минералне сировине је:

| CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Белина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,57 % | 21,38 % | 1,57 % | 0,57 % | 0,20 % | 91 % |